Аквастоун SMT

модифицированная пропитка на водно-литиевой основе

для упрочнения бетонных полов

- повышение стойкости бетона к истиранию на 25%

- качественное запечатывание бетонных пор

- герметизация и упрочнение поверхности

- снижение расхода финишного покрытия

- антисептическая защита поверхности

- грязеотталкивающие свойства

- ускоренное время высыхания

- обеспыливание основания

- отсутствие запаха

- водостойкость

Аквастоун SMT – инновационная модифицированная пропитка на водно-литиевой основе с содержанием современных нано-компонентов. Предназначена для упрочнения, обеспыливания и антисептирования бетонных полов.

Аквастоун SMT специально разработан для обработки бетонных полов с целью их упрочнения и обеспыливания, а также для усиления адгезии финишных покрытий к бетонной поверхности, защиты его поверхности от факторов биологического поражения вызываемого произрастанием грибков и образования плесени.

Благодаря современным решениям, инновационный состав Аквастоун SMT содержит нано-компоненты, за счет чего пропитка глубоко проникает в поверхность бетонного основания, создавая не просто защитную пленку на поверхности, а интегрируется в молекулярную структуру бетона, тем самым обеспыливает и многократно упрочняет его. Достигается такой результат в следствии особой химической реакции с присутствующими в бетоне компонентами, в процессе протекания которой, образуются прочные и нерастворимые в воде минералы, уплотняющие структуру бетона в порах. С годами эти минералы не разрушаются, а наоборот продолжают заполнять свободные поры, тем самым покрытие не истирается, а только упрочняется, в силу чего поверхность бетона полируется при движении по нему.

Аквастоун SMT значительно снижает водопоглощение, обработанного основания за счет чего обладает грязеотталкивающими свойствами, а благодаря водной основе пропитка используется для обработки, как старого, так и свежеуложенного бетона с остаточной влажностью до 15%.

Инновационные компоненты пропитки Аквастоун SMT, создают высокопрочные соединения, многократно повышающие монолитность структуры бетонного основания и увеличивая стойкость к истиранию на 25%.

Модифицированная пропитка Аквастоун SMT, рекомендуется к применению для:

- упрочнения бетонных полов

- обеспыливания бетонных полов;

- создания адгезионного слоя;

- повышения водонепроницаемости бетона;

- повышения стойкости к истиранию бетонных топингов.

Для достижения наилучшего результата и долговечности основания рекомендуется использовать пропитку Аквастоун SMT, в качестве промежуточного слоя в комплексной системе с: Аквастоун "2в1" SPRINT – быстросохнущая эмаль на акрил-литиевой основе.

Применение

Пропитка Аквастоун SMT рекомендуется для проведения работ с целью упрочнения, обеспыливания и антисептирования полов на объектах промышленного и гражданского назначения:

- жилые и административные здания;

- медицинские учреждения;

- образовательные учреждения;

- производственные комплексы;

- склады и подсобные помещения;

- торговые центры, магазины, супермаркеты;

- крытые автомобильные парковки.

Пропитка рекомендуется к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-эпидемиологическими нормами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, пропитку необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 1-2-х минут. |
| Температура проведения работ | От +5°С до +30°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 15 % |
| Очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: валик для шероховатых поверхностей, телескопический стержень, ванночка малярная. | Не требуется |
| Пропитка полностью готова к применению и наносится без добавления разбавителей, равномерно распределяется по поверхности, избегая не обработанных мест и образования луж. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 2 часа, но не более суток, при температуре (20±2)°С. Окрашивание обработанной поверхности возможно через 3 часа, но не позднее, чем через сутки. |

| Теоретический расход, г/м2 (зависит от впитывающей способности основания) | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 150-300 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-034-01524656-2019 |
| Основа материала | Водно-литиевая дисперсия с целевыми добавками |
| Внешний вид | жидкость молочно-белого цвета |
| Компонент А |
| Сухой остаток, % | 25 |
| Условная вязкость по В3-246 сопло 2 мм, с, не менее | 40 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Внешний вид плёнки после высыхания | бесцветная, полуглянцевая |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, ˚С | -50/+70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С | 6 |
| Ph | 10 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С. Не замораживать.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!